回弹法检测项目

标准规范更新系统调整方案

| 原标准号 | JGJ/T 23-2001 |
| --- | --- |
| 取代标准号 （新标准） | JGJ/T 23-2011 |
| 新标准发布日期 | 2011-05-03 | 新标准实施日期 | 2011-12-01 |
| 更新内容 | 增加了泵送混凝土测强曲线及测区强度换算表 混凝土芯样或同条件试块的修正系数改为修正量 计算标准差时规定强度平均值应精确到0.01MPa(强度平均值结果仍精确到0.1MPa) |
| 检测参数的影响 | 新增( 无 ) 减少( 无 ) |
| 计算的影响 | 1.混凝土(或芯样)同条件修正的计算 ： 原标准要求: 取样数量不应少于6个 试块修正值以修正系数(精确到2位小数), 修正系数= n块（芯样）试件混凝土强度平均值（或150mm同条件立方体试块混凝土强度平均值）／n块同部位回弹侧区混凝土强度换算值的平均值. 修正后测区强度换算值(精确到0.1Mpa)= 修正前测区强度换算值(精确到0.1Mpa)X修正系数 新标准要求: 取样数量不应少于6个 试块修正值以修正量(精确到0.1MPa), 修正量= n块（芯样）试件混凝土强度平均值（或150mm同条件立方体试块混凝土强度平均值）－n块同部位回弹侧区混凝土强度换算值的平均值. 修正后测区强度换算值(精确到0.1Mpa)＝修正前测区强度换算值(精确到0.1Mpa)＋修正量 (修正前测区强度换算值是‘＜10.0’或‘＞60.0’的数据表示不能确定强度，无需再加修正量) 2.泵送混凝土测区强度换算值的计算： 原标准要求: 1)对每个测区的16个测点数据要分别去掉3个大数和3个最小数，再取其平均值，对于非水平或非侧面检测的测区的数据还可自动进行相应的修正，然后从统一测强曲线强度换算表（或地区、专业测强曲线强度换算表）中查找到对应的强度换算值，对于表中未列出的，采用内插法进行强度换算值，再利用强度换算值及弹化深度查出泵送强度修正值 泵送混凝土强度换算值=混凝土强度换算值+泵送强度修正值 新标准要求: 1)对每个测区的16个测点数据要分别去掉3个大数和3个最小数，再取其平均值，对于非水平或非侧面检测的测区的数据还可自动进行相应的修正，得出平均回弹值,①利用下述公式直接计算 泵送混凝土强度换算值＝0.034488*(平均回弹值)1.9400*10(-0.0173*(平均碳化深度值mm)) （当每个测区均有碳化深度值时，应以‘单个碳化深度值’代替‘平均碳化深度值’参加计算） 强度换算值精确到0.1Mpa，修约后＞60.0 Mpa且≤60.3 Mpa时取整到60.0Mpa(根据泵送砼强度换算表舍弃规律推算) ，修约后＜10.0或＞60.3的表示为‘＜10.0’或‘＞60.0’ ②或者直接利用平均回弹值及平均碳化深度值，查《泵送混凝土测区强度换算表》，查出泵送混凝土强度换算值 |